mgr Łukasz Dobrzycki

Pracownia Krystalochemii

Wydział Chemii UW

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Struktury Krystaliczne Nieorganiczno-Organicznych 
Warstwowych i Liniowych Układów Hybrydowych Typu Soli

(On Crystal Structures of Inorganic-Organic Hybrid 
Salts With Layered and Rod Architecture Types)

Celem rozprawy było określenie wpływu szeregu parametrów molekularnych oraz strukturalnych takich jak kształt kationów (ich podstawienie), ładunek formalny, typ anionu na parametry i rodzaj tworzonych struktur krystalicznych. Ponieważ liczba możliwych układów hybrydowych jest przypuszczalnie nieskończona, rozważania ograniczone zostały do modelowych kryształów zawierających szkielet benzydyny lub diaminobenzenu/ diaminopirydyny. Dodatkowo zbiór struktur wzbogacony został o odpowiednie sole z kationem DMANH+. Ewentualne znalezienie potencjalnych zależności między parametrami molekularnymi układów hybrydowych, a typem i parametrami tworzonych struktur krystalicznych daje szansę na świadome planowanie struktur tego typu o założonych właściwościach fizykochemicznych.

W rozprawie doktorskiej przedstawione zostały wyniki rentgenowskiej analizy strukturalnej ponad 90 nieorganiczno-organicznych soli zawierających nieorganiczny anion oraz organiczny kation. Dla wszystkich otrzymanych i wykrystalizowanych przeze mnie związków wykonałem pomiary dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokrysztale a następnie rozwiązałem i udokładniłem ich struktury jak również dokonałem analizy wpływu właściwości poszczególnych składników na tworzoną strukturę. Ponad 20 z przedstawionych struktur krystalicznych stanowiło struktury bliźniaków. Dla opisu struktur zaproponowane zostały nowe parametry liniowej (ρ1-D) i warstwowej (ρ2-D) gęstości ładunku formalnego kationów/anionów. Parametry te określające odpowiednio liczbę kationów/anionów zgrupowanych wzdłuż kierunku czy zajmujących płaszczyznę w krysztale pomnożone przez formalny ładunek kationów mogą stanowić miarę liniowego (1-D) czy warstwowego (2-D) upakowania jonów w sieci krystalicznej. Dodatkowe parametry strukturalne analizowane w pracy uwzględniały specyfikę badanych układów - kształt cząsteczek organicznych obecnych w analizowanych strukturach. Spośród wielu przedstawionych korelacji strukturalnych wniosek ogólny wynikający z analizy zależności miedzy gęstościami powierzchniowymi ρ2-D i liniowymi ρ1-D jest taki, że bardzo „ciasne” upakowanie jonów w jednym kierunku nie koniecznie wiąże się dużymi wartościami gęstości powierzchniowej ρ2-D. Ciekawa wydaje się być analiza wpływu rodzaju anionów oraz stopnia ich polimeryzacji na warstwową gęstość ładunku. Największa wartość ρ2-D obserwowana jest dla rombowego polimorfu chlorowodorku benzydyny (0.0907eÅ-2). Dla układów zawierających jony kompleksowe parametr ρ2-D osiąga wartość największą dla soli sprotonowanej benzydyny i izolowanego jonu PbCl64-. W strukturach o spolimeryzowanych warstwach anionowych, chociaż jony centralne są bliżej siebie, część ligandów musi zostać uwspólniona, co skokowo obniża powierzchniową gęstość ładunku. Jest to prawdą w przypadku, gdy nie dochodzi do zmiany liczby koordynacyjnej (CN) jonu centralnego. Gdy CN zmienia się, wartość ρ2-D teoretycznie może zmieniać się w sposób ciągły, zależny od odległości między jonami centralnymi. Przykładem mogą byś struktury zawierające jony CuCl42-.

Większość wyników przedstawionych w rozprawie doktorskiej została opublikowana w sześciu artykułach w czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym, głównie w CrystEngComm. Praca zawiera 256 stron. Jest napisana w języku angielskim.